Table 1 -  Properties measured and  standard references.

| Property | Standard reference |
| --- | --- |
| Density (12%) | ISO 3131 |
| MOE | ISO 3349 |
| MOR | ISO 3133 |
| Compression | ISO 3787 |
| Shear | ISO 3347 |
| Hardness Brinell | EN 1534 |

Table 2 - Values of anatomical variables measured at the sites.

| Provenance |  | 1 () | 2 () | 3 () | 4 () | 5 (mm/10) | 6 (mm/10) | 7 (mm/10) | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Sargiano | Mean | 249.1 | 25.6 | 197.3 | 24.3 | 6.5 | 23.5 | 29.9 | 12.1 | 71.0 |
|  | N° | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 |
|  | SD | 65.55 | 4.53 | 46.53 | 4.24 | 2.96 | 11.86 | 13.65 | 7.07 | 21.99 |
|  | CV | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.58 | 0.31 |
| B Pieve a Quarto | Mean | 269.3 | 24.5 | 207.3 | 22.7 | 7.1 | 27.2 | 34.3 | 8.8 | 91.4 |
|  | N° | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | SD | 63.94 | 5.39 | 48.96 | 4.61 | 3.87 | 12.88 | 13.65 | 5.53 | 26.50 |
|  | CV | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.54 | 0.47 | 0.40 | 0.62 | 0.29 |
| A+B | Mean | 259.3 | 25.1 | 202.3 | 23.5 | 6.7 | 25.4 | 32.1 | 10.4 | 81.3 |
|  | N° | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 |
|  | SD | 65.23 | 4.99 | 47.82 | 4.49 | 3.45 | 12.46 | 13.76 | 6.52 | 26.33 |
|  | CV | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.52 | 0.49 | 0.43 | 0.63 | 0.32 |

Legenda: 1 = Radial diameter of earlywood vessels; 2= Radial diameter of latewood vessels; 3 = Tangential diameter of earlywood vessels; 4 = Tangential diameter of latewood vessels; 5 = earlywood width; 6 = latewood width; 7 = Ring width; 8 = Earlywood vessels number/mm2; 9 = Latewood vessels number/mm2.

Table 3 - Table of correlation between parameters with reference to Pearson’s coefficient. The first column and the first row are referred the to the number used in Table 2. N° 10 is the cambial age.

|  | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.000 | .710 | .494 | .670 | .387 | .080 | -.089 | -.121 | -.587 | .555 |
| 1 |  | 1.000 | .385 | .823 | .202 | .298 | .206 | .144 | -.775 | .441 |
| 2 |  |  | 1.000 | .361 | .658 | -.082 | -.019 | .001 | -.247 | .307 |
| 3 |  |  |  | 1.000 | .187 | .168 | .109 | .073 | -.683 | .454 |
| 4 |  |  |  |  | 1.000 | -.143 | -.175 | -.153 | -.008 | .168 |
| 5 |  |  |  |  |  | 1.000 | .485 | .259 | -.340 | .039 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | .970 | -.298 | -.059 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | -.234 | -.075 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 | -.473 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |

Table 4 - Wood properties of oak wood from Sargiano and Pieve a Quarto. (The number of samples varies according to the different size of sampled trees).

|  |  | A Sargiano |  |  |  | B Pieve a Quarto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Property | Unit | Mean | N° | SD | CV | Mean | N° | SD | CV |
| Density 12% | g/cm3 | 0.801 | 71 | 0.05 | 0.06 | 0.815 | 86 | 0.08 | 0.10 |
| MOE | MPa | 15,826 | 32 | 2,175 | 0.14 | 11763 | 88 | 2,426 | 0.21 |
| MOR | MPa | 126 | 31 | 12.4 | 0.10 | 105 | 88 | 17.3 | 0.16 |
| Compression | MPa | 55 | 38 | 5.2 | 0.09 | 55 | 86 | 7.3 | 0.13 |
| Shear | MPa | 14 | 76 | 2.0 | 0.14 | 16 | 85 | 3.0 | 0.19 |
| Hardness | kg/mm2 | 3.00 | 24 | 0.34 | 0.11 | 4.30 | 48 | 0.83 | 0.19 |